**Приложение 1**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемого товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** |
| **1** | Асфальтобетонные смеси дорожные | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные марки I, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. |
| **2** | Брусчатка фигурная гиперпрессованная | Размеры (ДхШхВ): не менее 250х120х70мм и не более 260х130х80, Водопоглащение не более 5%, истераемость не более 0,7г/см2, предел прочности на сжатие: не менее 500 кгс/см2. |
| **3** | Щебень | Крупность щебня не менее 5 мм и не более 10 мм. Щебень должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. |
| **4** | Швеллер | Швеллер с характеристиками:* высота - 100 мм,
* ширина полки - 46 мм,
* ширина стенки – 4.5 мм,
* толщина полки - 7.6 мм,
* удаленность граней -10 см.

Стандартная длина полос балки составляет не менее 11.7 метров.Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| **5** | Сталь листовая горячекатаная | Сталь листовая горячекатаная с характеристиками:Листовая горячекатаная сталь шириной не менее 500 мм, толщиной не менее 2 мм и не более 6 мм. Масса 1м2 не менее 15.700 кг и не более 47.100 кг., |