Приложение №2 к техническому заданию

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 2 | Бетон | Бетон с характеристиками: бетон тяжелый, класс не ниже В15. Морозостойкость не менее F75 и не более F150, прочность не менее 196 кгс/см. |
| 3 | Труба | Труба стальная сварная, диаметр не менее 80 мм и не более 83 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм и не более 4 мм |
| 5 | Песок  | Песок природный (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – средний, модуль крупности песка: Мк, в диапазоне включительно, не менее 2,0, и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: в диапазоне включительно, не менее 30% и не более 45%.Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%.Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%.Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. |
| 6 | Ограждение | Ограждение металлическое, с размерами:Ширина не менее 3000 мм и не более 3005 ммВысота не менее 3000 мм и не более 3005 мм |
| 7 | Калитка  | Калитка металлическая, с размерами:Ширина не менее 1000 мм и не более 1005 ммВысота не менее 2000 мм и не более 2005 мм |
| \*Нестандартные показатели не используются |