**Приложение 2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 1 | Щебень | Щебень с характеристиками: щебень из природного камня для строительных работ с пределом прочности на сжатие в диапазоне включительно 68,6 МПа и не более 98,1 МПа, из природного камня, фракция в диапазоне включительно не менее 40 мм и не более 70 мм |
| 2 | Щебень | Щебень с характеристиками: щебень из природного камня для строительных работ с пределом прочности на сжатие в диапазоне включительно 68,6 МПа и не более 98,1 МПа, фракция в диапазоне включительно не менее 5 мм и не более 10 мм |
| 3 | Щебень | Щебень с характеристиками: щебень из природного камня для строительных работ с пределом прочности на сжатие в диапазоне включительно 68,6 МПа и не более 98,1 МПа, фракция в диапазоне включительно не менее 10 мм и не более 20 мм |

\*Нестандартные показатели не используются