Приложение №2

к техническому заданию

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 1 | Краска | Краска влагопрочная в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и техническими характеристиками: состав водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители). Тип поверхности: бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Расход краски не менее 10,8 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности; плотность не менее 1,6г/см3. Время высыхания при температуре + 20°C и относительной влажности 65% не более 2 часов. Цвет по согласованию с заказчиком. |
| 2 | Заградительная сетка | Заградительная сетка в соответствии с техническими характеристиками: материал сетки: капроновая нить с толстым обрамлением по периметру, толщина нити не менее 2,8мм и не более 3,1мм. Размер ячейки не менее 40\*40мм не более 50\*50мм. |
| 3 | Прожектор светодиодный | Прожектор светодиодный ГОСТ Р 54350-2015 с техническими характеристиками: мощностью не менее 100w. Напряжение сети 220B. Цветовая температура не более К 6000. Световой поток не менее 11000 лм (белый свет). Угол света не менее 120°. Тип питания сеть. Диапазон температур не выше 20 и не ниже 50°C. Степень защиты IP 65 (всепогодный). Размеры не менее 288\*335\*170 и не более 290\*337\*172. Способ монтажа на консоль. Срок службы не менее 30000 часов. |
| 4 | Доска палубная | Доска палубная в соответствии с ГОСТ 8486-86 и техническими характеристиками: толщина доски не менее 28 мм, ширина доски не менее 120мм не более 130мм, длина не менее 6м. Сорт не ниже класса Прима. Плотность не менее 1,1г/см3. Водопоглощение не более 5%. Истираемость не более 0,1г/см2. Температура эксплуатации в диапазоне от -45°C до +70 °C. Масса 1 погонного метра не менее 1,9кг. |
| 5 | Дверь | Дверь цельнодеревянная, двупольная в соответствии с ГОСТ 4.226-83 и техническими характеристиками: порода дерева: сосна; ширина двери не менее 2,5 м и не более 2,55 м; толщина двери не менее 4 см и не более 6 см; высота двери не менее 1,6м и не более 1,65 м. Конструкция распашная, состоит из двух полотен. Коробка в комплекте. Цвет по согласованию с заказчиком. |

\*Нестандартные показатели не используются

Директор А.А.Латыпов